Taktiles Leitsystem

Neue Oberflächenstruktur

nach Vorgabe DB Station & Service AG

und DBSV

.... Stück

Taktiler Leitstreifen aus Betonwerksteinplatten nach EN 1339, gem. RiL 813.0201 und Anwendungsvorgabe 05/2009 des DBSV, Anforderungsmerkmale nach DIN 32984,

Beton C 60/75 nach EN 206-1, XF 4, Eigenschaften D,U,I nach EN 1339, mit

trapezförmiger Rillierung, Rillenabstand 42 mm, rutschsicher in allen Richtungen,

reinigungsfreundlich, Farbe weiß, liefern und einbauen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

Länge		        300 mm

Breite		        300 mm

Dicke		          80 mm

Gewicht	          18 kg

.... Stück

Aufmerksamkeitsfeld aus Betonwerksteinplatten nach EN 1339, gem. RiL 813.0201 und Anwendungsvorgabe 05/2009 des DBSV, Anforderungsmerkmale nach DIN 32984,

Beton C 60/75 nach EN 206-1, XF 4, Eigenschaften D,U,I nach EN 1339, mit

Noppenstruktur Kegelstumpf diagonal, 50 Noppen, rutschsicher in allen Richtungen,

reinigungsfreundlich, Farbe weiß, liefern und einbauen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

Länge		        300 mm

Breite		        300 mm

Dicke		          80 mm

Gewicht	          18 kg

Ergänzungsteile(nach Bedarf in Text einfügen):

Oberfläche		Länge		Breite		Dicke		Gewicht

in mm		in mm		in mm		in kg

Trapezrille 42 mm	300		300		30		7

Trapezrille 42 mm	300		300		40		9

Trapezrille 42 mm	300		300		50		11,5

Trapezrille 42 mm	300		300		60		14

Trapezrille 42 mm	300		300		80		18

Noppe diagonal		300		300		30		7

Noppe diagonal		300		300		40		9

Noppe diagonal		300		300		50		11,5

Noppe diagonal		300		300		60		14

Noppe diagonal		300		300		80		18

Farben weiß oder anthrazit.