Kleinschacht 70/70 R1

.... Stück

Kleinschacht 70/70 R1 aus Stahlbetonfertigteilen, LM 1 nach DIN-Fachbericht 101,

Beton C 35/45 nach EN 206-1, liefern und einbauen,

Fugen mit Zementmörtel nach DIN 1045-2 Abschn. 5.3.8 herstellen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

lichte Länge	     700 mm

lichte Breite	     700 mm

lichte Tiefe	     900 mm

Kleinschacht 70/70 R1 bestehend aus:

- Bodenplatte mit Sickerloch

Gewicht 206 kg

1 Stück

- Einführungsrahmen mit vier Sollbruchstellen  h = 450 mm

Gewicht 260 kg

1 Stück

- Zwischenrahmen h = 450 mm

Gewicht 366 kg

1 Stück

Ergänzungsteile (nach Bedarf in Text einfügen):

- Zwischenrahmen  h = 200 mm (für Höhenausgleich)

Gewicht 163 kg

- Zwischenrahmen  h = 400 mm (für Höhenausgleich)

Gewicht 325 kg

- Steigeisen nach DIN 1212 E für bauseitigen Einbau

Gewicht 2,5 kg

- Kabelkanaleinführungsplatten aus Kunststoff Typ I, teilbar

für Stirn- und Längswände 6 x DN 100, (Satz = 2 Stück)

Gewicht 3 kg

- Kabelkanaleinführungsplatten aus Kunststoff Typ Ia, teilbar

für Stirn- und Längswände 3 x DN 100, (Satz = 2 Stück)

Gewicht 2 kg

- Schmutzschale PVC

Gewicht 1,5 kg

- Aushebestange für Schmutzschale

Gewicht 0,2 kg