Kombi-Schacht mit Fundament für Notrufsäule

.... Stück

Kombischacht mit Fundament für Notrufsäule, aus Stahlbetonfertigteilen, bewehrt, Beton C 35/45 nach EN 206-1, XC4, XD1, XF2, XA1, liefern und einbauen

Hersteller: bbL GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

lichte Länge	     95 cm

lichte Breite	     55 cm

lichte Tiefe	     80 cm

Kombi-Schacht bestehend aus:

- Kombi-Schacht mit Fundament für Notrufsäule aus einem Guß, Aussparung 250x100 mm

für Kabeldurchführung, einbetonierte Ankerschiene mit zwei Befestigungsschrauben aus

Edelstahl, verzinkter Stahlring ø 170 mm zur Aufnahme des NRS-Standrohres im

Fundamentkopf einbetoniert

Gewicht 851 kg

1 Stück

- Deckel Kl. A15 mit Aushebetüllen, verschiebesicher, Oberfläche

Besenstrich rutschhemmend, Kanten umlaufend gefast

Gewicht 43 kg

2 Stück

Ergänzungsteile (nach Bedarf in Text einfügen):

- Kombi-Schacht für Notrufsäule, Aussparung 250x100 mm für Kabeldurchführung,

einbetonierte Ankerschiene mit zwei Befestigungsschrauben aus Edelstahl

Gewicht 562 kg