Betonfuß „große Bauform“ monolithisch

.... Stück

Fundament „große Bauform“ aus Stahlbetonfertigteilen, für Peitschenmast bis

8,00 m Ausleger oder Schrankenanlagen mit Gitterbehang bis 10 m,

Serienfreigabe TM 4-2014-10724 I.NVT 3-Ril 819, wasserundurchlässiger Beton

C 35/45 nach EN 206-1, XC4, XD3, XF2, XA1, WA, mit vier schräg einführenden

Kabelöffnungen ø 120 mm, mit Zentralbohrung ø 150 mm, mit einbetonierter

Kopfplatte Stahl verzinkt und vier Ankerschraubensätzen M24 zur Befestigung von

Aufbauten, vier Stellschrauben zur Höhenverstellung, mit vier Muttern M24 und

vier U-Scheiben, Außenmaße L/B/H 85/85/210 cm, mit einbetonierten

Transportankern liefern und einbauen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

.... Stück

Fundament „große Bauform“ aus Stahlbetonfertigteilen, für Streckensignale,

Serienfreigabe TM 4-2014-10724 I.NVT 3-Ril 819, wasserundurchlässiger Beton

C 35/45 nach EN 206-1, XC4, XD3, XF2, XA1, WA, mit vier schräg einführenden

Kabelöffnungen ø 120 mm, mit Zentralbohrung ø 150 mm, mit einbetonierter

Kopfplatte Stahl verzinkt und vier Ankerschraubensätzen M24 zur Befestigung von

Aufbauten, vier Stellschrauben zur Höhenverstellung, mit vier Muttern M24 und

vier U-Scheiben, Außenmaße L/B/H 85/85/210 cm, mit einbetonierten

Transportankern liefern und einbauen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

Betonfüße große Bauform werden als Fundamente für Lichtsignalanlagen, Schilder, Hinweistafeln, Streckensignale und viele andere Anwendungszwecke verwendet.

Für besondere Typen von Mastaufbauten sind ggf. abweichende Größen erhältlich.