Schutzkasten für Kabelverteilergehäuse

.... Stück

Schutzkasten für Kabelverteilergehäuse Größe II aus Stahlbetonfertigteilen,

Beton C 35/45 nach EN 206-1, XC4, XF1, liefern und einbauen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

lichte Länge	    55 cm

lichte Breite	    55 cm

lichte Tiefe	    24 cm

Schutzkasten für Kabelverteilergehäuse Größe II bestehend aus:

- Schutzkasten Größe II mit seitlichen Lüftungsschlitzen und oberem

Flacheisenrahmen

Gewicht 92 kg

1 Stück

- Deckel mit Lüftungsschlitzen, bewehrt für 8 kN/m2 Belastung

Gewicht 56 kg